Результаты испытаний систем утепления, проведенных в 2009 - 2018 годах

| № п/п | Наименование системы | Производитель | Класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система утепления стен зданий «Баумит-Бел» | СООО «Баумит-Бел» | КН2 |
| 2 | Система утепления стен зданий «СТИРОТЕРМ» | СООО «ЕвроПромТорг» | КН3 |
| 3 | Система утепления стен зданий «КАПАТЕКТ» | Представительство ООО «Lacufa GmbH Lacke uhd Farben» (Германия) | КН2 |
| 4 | Система утепления стен зданий “ТАЙФУН» | ПТ ООО «Тайфун» | КН2 |
| 5 | Фрагмент утепления наружных стен зданий системой «СТИРОТЕРМ» | СООО «ЕвроПромТорг» | КН2 |
| 6 | Фрагмент утепления наружных стен зданий системой «Ceresit» (Церезит) | СООО «Хенкель Баутехник» | КН2 |
| 7 | Вентилируемый фасад «M-Bond A» с применением композитных панелей «M-Bond A» | ООО «Корпорация М8» | КН3 |
| 8 | Фрагмент конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «ALT 150-KM» с облицовкой элементами кассетного типа из композитной панели «M-Bond А» | ООО «Корпорация М8» | КН0 |
| 9 | Вентилируемый фасад «КРАСПАН АL» с применением композитных панелей «Alcotek» | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 10 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления наружных стен здания «АПИ-ФАСАД» | ОДО «Каникс» | КН2 |
| 11 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления наружных стен зданий «Илмакс» в соответствии с Типовой технологической картой ТТК 158/01.15.05-2009, разработанной ОАО «Стройкомплекс» | ООО «Илмакс» | КН2 |
| 12 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления наружных стен зданий «Радекс» | НПООО «Радекс» | КН3 |
| 13 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления наружных стен зданий «Фасад-Мастер» | ЗАО «СМстрой» | КН2 |
| 14 | Фрагмент системы тепловой изоляции наружных стен методом «Термошуба» | ООО «Сармат» | КН2 |
| 15 | Фрагмент утепления наружных стен зданий системой «БАУМИТ-БЕЛ» | ООО «Баумит-Бел» | КН3 |
| 16 | Фрагмент системы утепления наружных стен здания «АПИ-ФАСАД» | ООО «Каникс» | КН2 |
| 17 | Фрагмент навесного вентилируемого фасада системы «СТП-AL» | ООО «Спецтеплопроект» | КН3 |
| 18 | Фрагмент утепления наружных стен здания методом «Пралеска-Термо» | ЗАО «Пралеска-ТМФ» | КН2 |
| 19 | Фрагмент системы тепловой изоляции наружных стен методом «Термошуба» | ООО «Сармат» | КН1 |
| 20 | Фрагмент навесного фасада с воздушным зазором, утеплителем и облицовкой панелями «слопласт ф» с видимым креплением системы «диат» типа «СД Т-ЛС-ХХ-ВХ» | ЧТУП «Транстехноснаб» | КН3 |
| 21 | Фрагмент навесного фасада с воздушным зазором, утеплителем и облицовкой оцинкованными стальными композитными кассетами Краспан-st со скрытым креплением системы КРАСПАН ВПСт | ЧП «ФасадПроект» | КН0 |
| 22 | Фрагмент утепления легкой штукатурной системой утепления с применением материалов «Диамант» («Диском») | ИЧП «ДИСКОМ» | КН2 |
| 23 | Фрагмент вентилируемого фасада из панелей металлических трехслойных с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм | ОАО «монтажлегмаш» | КН0 |
| 24 | Фрагмент конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «ALT 150-KM» с облицовкой элементами кассетного типа из композитной панели «M-Bond А» | РУП «Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь» | КН0 |
| 25 | Фрагмент утепления наружных стен зданий легкой штукатурной системой «Ceresit VWS» (Церезит) | СООО «Хенкель Баутехник» | КН3 |
| 26 | Фрагмент вентилируемого фасада из панелей, оцинкованных металлических с полимерным покрытием – поливинилфторид и акрил «PVDF» | ОАО «монтажлегмаш» | КН0 |
| 27 | Фрагмент вентилируемого фасада из панелей, оцинкованных металлических с полимерным покрытием - полиэстер «ПЭ» | ОАО «монтажлегмаш» | КН0 |
| 28 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов 23/10-13-КМД с применением фасадных кассет из алюминиевого композита, кассет из алюминиевого листа и плит минераловатных | ООО «Завод Гидроизолстрой» | КН3 |
| 29 | Фрагмент вентилируемого фасада с воздушным зазором системы «СКК-СК-003» с применением алюминиевых композитных фасадных кассет и плит минераловатных | СП «Лорэнпласт» ООО | КН1 |
| 30 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением керамогранита крупноразмерного плоского КГ Кр П Г | ООО «Алютех» | КН3 |
| 31 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением алюминиевых фасадных кассет «Alucoil larcore A2» | ОДО «Люксстрой» | КН0 |
| 32 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением HPL панелей ARPA | ООО «Минский Дом Окон» | КН3 |
| 33 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов с применением HPL панелей ARPA | ООО «Минский Дом Окон» | КН3 |
| 34 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением алюминиевых композитных фасадных кассет ALCOTEK FR | ООО «Алкотек» | КН0 |
| 35 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением алюминиевых композитных фасадных кассет ALCOTEK FR | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 36 | Фрагмент системы вентилируемого фасада Kalzip-FC с применением алюминиевых фасадных панелей и плит минераловатных | ООО «Алювид-строй» | КН3 |
| 37 | Фрагмент системы вентилируемого фасада Kalzip-FC с применением алюминиевых фасадных панелей и плит минераловатных | ООО «Алювид-строй» | КН0 |
| 38 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением фасадных фиброцементных плит «LTM Cynop» | ООО «Радуга Строй» | КН0 |
| 39 | Фрагмент системы тепловой изоляции наружных стен зданий системой «АрмХаус» | ООО «РОЙТЕР» | КН3 |
| 40 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением фасадных алюминиевых панелей | ООО «Синтез-Плюс» | КН0 |
| 41 | Фрагмент системы утепления наружных стен зданий системой «Сeresit VWS» с применением плит пенополистирольных марки ППТ-15Н-А | СООО «Хенкель Баутехник» | КН2 |
| 42 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением HPL панелей «Puricompact Exterior WR1 EG1» | ООО «СТФ-монтаж» | КН3 |
| 43 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением HPL панелей «Puricompact Exterior WR1 EG1» | ООО «СТФ-монтаж» | КН3 |
| 44 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением HPL панелей «Puricompact Exterior WR1 EG1» | ООО «СТФ-монтаж» | КН3 |
| 45 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением фасадных стальных кассет, СТФ ПФ-2 | ООО «СТФ-монтаж» | КН3 |
| 46 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением алюминиевых композитных фасадных кассет «СУТЕК FR 208» | ООО «ТихонСтройГрупп» | КН3 |
| 47 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением алюминиевых композитных фасадных кассет BILDEX F, толщиной 4 мм и плит минераловатных «Белтеп» Вент 50 плотностью 75 кг/м3, толщиной 100 мм | ООО «Белвентфасады» | КН3 |
| 48 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов с применением алюминиевых композитных фасадных кассет «ALCOTEK FR 4х0,4» и плит минераловатных «ВЕНТ 25» плотностью 90 кг/м3, толщиной 100 мм | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 49 | Фрагмент системы тепловой изоляции наружных стен с использованием материалов «АРСЕНАЛ» и утеплителя из плит пенополистирольных ППТ 15Р СТБ 1437-2004, производства ООО «Эухарис», толщиной 160 мм | ООО «АрсеналПромСтрой» | КН2 |
| 50 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением HPL панелей «FunderMax Exterior F-Quality», толщиной 12 мм и плит минераловатных «paroc WAS 35tb» плотностью 70 кг/м3, толщиной 100 мм | ООО «Декотек Инжиниринг» | КН3 |
| 51 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов «Минскпромстрой» с применением стальных фасадных панелей, толщиной 1,2 мм с полимерным покрытием и плит минераловатных БЕЛТЕП ВЕНТ 50 (ПТМ-СТБ1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1) плотностью 85 кг/м³ толщиной 100 мм | Филиал УПТК ОАО «Минскпромстрой» | КН0 |
| 52 | Фрагмент системы утепления здания с применением материалов ООО «ПК Радекс» с использованием в качестве утеплителя плит пенополистирольных ППТ-15Н-А СТБ 1437-2004, производства ООО «Эухарис», толщиной 180 мм | ООО «ПК РАДЕКС» | КН2 |
| 53 | Фрагмент системы вентилируемого фасада с применением плит облицовочных из пластика декоративного бумажнослоистого «СЛОПЛАСТ Ф», толщиной 8 мм (производства ООО «Завод слоистых пластиков», РФ) и плит минераловатных «Вент 25» плотностью 90 кг/м³ толщиной 100 мм | УП «Транстехноснаб» | КН3 |
| 54 | Cистема вентилируемых фасадов ALT 150 KM с применением плит из ламината высокого давления марки «KRONOPLAN COlor» и плит минераловатных «Белтеп» Вент 50 плотностью 75 кг/м3, толщиной 100 мм | ООО «Белвентфасады» | КН3 |
| 55 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов с применением алюминиевых композитных фасадных кассет «ALCOTEK FR 4х0,4» и плит минераловатных «Вент 50» плотностью 85 кг/м3, толщиной 100 мм | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 56 | Фрагмент системы утепления легкой штукатурной системой утепления с применением плит утепления из пенополиизоцианурата «экопир-30» толщиной 80 мм и плотностью 30 кг/м3 | ЧУПП «Прометей» | КН3 |
| 57 | Фрагмент утепления наружных стен легкой штукатурной системой «МКСИ–ТЕРМОФАСАД» производства ЗАО «Могилевский КСИ» с применением плит из пенополистирола марки ППТ-15Н-А (ППС16Ф) толщиной 160 мм | ЗАО «Могилевский КСИ» | КН3 |
| 58 | Фрагмент конструкции вентилируемого фасада с воздушным зазором 80 мм, с облицовкой из композитных панелей «Алкотек ST» | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 59 | Фрагмент конструкции вентилируемого фасада с воздушным зазором 60 мм, с утеплением из минераловатных плит «ВЕНТ 25» плотностью 100 кг/м3 и толщиной 50 мм, с облицовкой из стальных композитных панелей «Алкотек ST» | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 60 | Фрагмент конструкции вентилируемого фасада с воздушным зазором 60 мм, с утеплением из минераловатных плит «ВЕНТ 25» плотностью 100 кг/м3 и толщиной 50 мм, с облицовкой из стальных композитных панелей «Алкотек ST» | ООО «Алкотек» | КН3 |
| 61 | Фрагмент конструктивного решения системы утепления, разработанного ООО «Илмакс» | ООО «Илмакс» | КН2 |
| 62 | Фрагмент конструкции вентилируемого фасада с воздушным зазором 80 мм, с утеплением из минераловатных плит «PAROC LINIO 18» плотностью 110 кг/м3, толщиной 100 мм, с облицовкой панелями из декоративного бумажнослоистого пластика «СЛОПЛАСТ Ф» | ООО «Завод слоистых пластиков» | КН3 |
| 63 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления «Тайфун», разработанный ПТ ООО «Тайфун» | ПТ ООО «Тайфун» | КН3 |
| 64 | Фрагмент системы вентилируемых фасадов с применением стальных композитных фасадных кассет «Alcotek St» c с воздушным зазором 66,5 мм, с утеплением из минераловатных плит «ВЕНТ 25», плотностью 99 кг/м3, толщиной 50 мм | Филиал управления производственно-технологической комплектации ОАО «Минскпромстрой» | КН3 |
| 65 | Фрагмент наружной витражной конструкции из алюминиевых профилей «SCHUCO» с примыкающими декоративными фасадными элементами из искусственного камня (полимербетон), изготовленных специалистами унитарного предприятия «Алютерм» открытого акционерного общества «МИНСКПРОМСТРОЙ» в соответствии с проектом 5-1МП.017-АКМ.10И «Фрагмент наружной витражной конструкции из алюминиевых профилей «SCHUCO» с примыкающими декоративными фасадными элементами из искусственного камня (полимербетон)» | Унитарное предприятие «Алютерм» открытого акционерного общества «МИНСКПРОМСТРОЙ», 220075, г.Минск, ул. Селицкого, 21-2. Договор от 14.09.2017 № 52/1474Д. Идентификационный номер 318/17/ИИП. | КН1 |
| 66 | Фрагмент легкой штукатурной системы утепления «Тайфун», с применением в качестве теплоизоляционного материала плит из пенополистирола ППТ-15Н-А-Р, плотностью 15,6 кг/м3, производства ОДО «Завод Строительных Систем», РБ и двух рассечек из плиты теплоизоляционной минераловатной ФАСАД 12-ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS1, шириной 100 мм. | Производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью «Тайфун», 230003, г.Гродно, ул. Аульская, 18. Договор от 27.09.2017 № 52/1561Д. Идентификационный номер 325/17/ИИП | КН2 |
| 67 | Фрагмент конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором 100 мм, утеплением из минеральной ваты ISOVER «ВентФасад-Оптима-100/Е/К», плотностью 27 – 35 кг/м3, защитной паропроницаемой мембраны «DuPontтм Tyvek FireCurb Housewrap» (относится к группе горючести Г4, протокол испытаний от 19.04.2018 №04-52/357П, не распространяет пламя, протокол испытаний от 08.02.2018 №04-52/88П, теплота сгорания 4,6 МДж/кг, протокол испытаний от 08.02.2018 №04-52/87П) с облицовкой стальными фасадными кассетами, толщиной 1,2 мм, с полимерным покрытием. | Общество с ограниченной ответственностью «МеталПрофиль», 220140, г.Минск, ул. Тимошенко, д.8, пом. 14Н. Договор от 06.04.2018 № 52/561Д. Идентификационный номер 70/18/ИИП | КН3 |